DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

TECNOS 96

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: TECNOS 96

2. Numero di tipo: vedere numero di lotto riportato sull’imballo e/o sul Documento di Trasporto

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 934-2

Additivi per calcestruzzo

Additivi riduttori di acqua ad alta efficacia/superfluidificanti T3.1/3.2

4. Nome ed indirizzo del fabbricante:

Tecnochem Italiana SpA

Stabilimento di produzione Barzana

Via Sorte, 2/4

24030 Barzana BG

Italia

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

2+

7. Organismo notificato:

ICMQ SpA

1305 CPR

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

-ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

-sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica armonizzata |
| --- | --- | --- |
| Contenuto di cloruri | ≤0.05% | EN 934-2 |
| Contenuto di alcali | ≤3% |  |
| Comportamento alla corrosione | Contiene componenti solo come da appendice A.1 della EN-934-1 |  |
| Resistenza alla compressione (parità di consistenza) | 24h ≥ 140 %; 28gg ≥ 115 % del valore cls di riferimento |  |
| Resistenza alla compressione (parità rapporto a/c) | 28gg ≥ 90 % del valore cls di riferimento |  |
| Contenuto di aria | ≤ del valore del cls di riferimento +2% |  |
| Contenuto di aria (aria inglobata) | NPD |  |
| Caratteristiche dei vuoti di aria | NPD |  |
| Riduzione di acqua | ≥ 12 % del valore del cls di riferimento |  |
| Essudazione | NPD |  |
| Tempo di presa | NPD |  |
| Tempo di indurimento/sviluppo della resistenza | NPD |  |
| Assorbimento capillare | NPD |  |
| Consistenza | aumento ≥ 120 mm del valore iniziale del cls di riferimento |  |
| Sostanze pericolose | vedere SDS |  |

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Barzana, 01/07/2013

Tecnochem Italiana S.p.A.

Vice Presidente

Francesco Rosignoli